三江源化工(河南)有限公司

技术标准

| 产品牌号：HR-RT5101 |  |  | 执行日期：2014年04月05日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 分析方法 | 单 位 | 标 准 | 备 注 |
| 颜色号 （50% 甲苯溶剂） | ASTM D 1544 | Ga.# | ≤4 |  |
| 软化点 | ASTM E 28 | οC | 97—103 |  |
| 酸 值 | ASTM D 974 | mgKOH/g | ≤1.0 |  |
| 溴 值 | ASTM D 1959 | gBr/100g | 20—100 |  |
| 熔融粘度 (BRF, @200οC) | ASTM D 3236 | cps | ≤230 |  |
| 热稳定性 (@200οC, 3hrs) | ASTM D 1544 | Ga.# | ≤7.5 |  |
| 灰 值 | ETM-E-99 | % | ≤0.1 |  |
| 外 观 | 目 测 | 浅黄色颗粒 |  |  |
| 结 论 | 合 格 |  |  |  |
| 取样者： 分析者： 质检专用章 复核者： |  |  |  |  |