三 江 源 化 工 (河 南) 有 限 公 司

THANKYOU CHEM (HENAN) CO.,LTD.

NO.231,NORTH OF JINGKAI STREET,PUYANG CITY,HENAN PROVINCE,CHINA

TEL:86-393-8110888                  FAX:86-393-8110999

TECHNIC  DATA  SHEET

DATE：APR.05, 2014

H.S.CODE:3911.10.00

| GOODS NAME：HR-RT5101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEMS | TEST METHODS | UNIT | STANDARD | REMARK |
| COLOR NO. ( 50% TOLUENE ) | ASTM D 1544 | Ga.# | ≤4 |  |
| SOFTENING POINT | ASTM E 28 | οC | 97—103 |  |
| ACID NO. | ASTM D 974 | mgKOH/g | ≤1.0 |  |
| BROMINE VALUE. | ASTM D 1959 | gBr/100g | 20—100 |  |
| MELT VISCOSITY (BRF, @200οC) | ASTM D 3236 | cps | ≤230 |  |
| HOT STABILITY (@200οC, 3hrs) | ASTM D 1544 | Ga.# | ≤7.5 |  |
| ASH CONTENT | ETM-E-99 | % | ≤0.1 |  |
| APPEARANCE | EYEBALLING | LIGHT YELLOW GRANULE |  |  |
| CONCLUSION | QUALIFIED |  |  |  |
| INSPECTOR： ANALYZER： CHAPTER CHECKER： |  |  |  |  |

COMPANY: THANKYOU CHEM (HENAN) CO.,LTD.